Technické údaje		Pokyny ke zpracování		Dodací program - pokyny	

PVC-FORMALON® 
Přehled o technických údajích	
Testovací metoda	Vlastnosti	Hodnota		Odolný proti povětrnostním vlivům	uvnitř	č. 2000 venku		Všechny odstíny barev je možné zvolit s těmito barvami písma
(na minimální odběr se informujte)		
DIN 53455	Pevnost v trhu	podélně 30 %
příčně 20 %		Ochrana proti UV-záření	ochrana povrchu proti UV-záření možná		Standard	1001
bílá-černá-bílá		
DIN 53455	Pevnost v tahu	podélně cca 45N/mm2
příčně cca 45 N/mm2		Přířez	nůžkami nebo pilou		Jádro barevné	1012
černá-červená-černá		
DIN 53370	Tolerance tloušťky	+/- 10 %		
Hloubka rytí	
0,3 mm		
Barevně masivní	1032 
žlutá-červená-žlutá		
DIN 53479	Hustota	1,38 g/cm3		Sítotisk			Transparentní	10011 černá-transp. (štítky pro lékárny)		
	Tolerance plochy	+/- 5 mm			jen PVC barvami		Na skladě	obecně s ochrannou fólií na jedné straně		
DIN 53460	Teplota měknutí podle Vicata (lis. deska ve vodě)	75-76 °C		Svařování	tepelný impuls
vysoká frekvence		Povrch je oboustranně matný nebo satinovaný	minimální odběr 2 desky		
DIN 53372	Odolnost v chladu	- 22 °C		Ražba			Síla 3 mm	možno dodat jen lesklý na obou stranách		
Vicat-Band	Odolnost v teple	70-80 °C		Lepení	
		Magnet./lepící fólie na povrchu	dělení na
610x800 mm		
DIN 53377	Změna rozměru po skladování v teple 140 °C/10 min.	max. – 6 %			
jen lepidlem na PVC					
				Samolepící						
					3M 467 + 3M 468					
		Magnet. fólie						
		Velmi dobře odolný proti chemikáliím						
Vlastnosti
velmi dobře odolný proti ředidlům a chemikáliím, test bobtnání acetonem při 20 °C, necitlivý na vodu, dobré elektrické vlastnosti, nehořlavý, odolný proti mořské vodě, vynikající chování při ražbě, oboustranně vhodný pro rytí.
FORMALON není odolný proti chlorovaným uhlovodíkům, esterům a ketonům.
Zpracování
Fólie a desky Formalon mohou být raženy, pečetěny, svařovány, teplotně tvarovány, lepeny, opatřovány povrchovou vrstvou, kašírovány a potiskovány. Prosím před zpracováním je nechte nejméně 24 hodin přizpůsobit klimatickým podmínkám v místnosti zpracování	Při používání v teplotě od –20 °C do +85 °C prosíme při upevňování štítku, abyste dbali na dostatečnou toleranci. Pro dodržení dobré rovinnosti doporučujeme zpracování do 2 měsíců. Některé typy fólií se mohou podle typu a pigmentace nepatrně odchylovat od výše uvedených údajů.
Všechny údaje odpovídají našemu dnešnímu stavu vědomostí, není možné odtud odvozovat nároky.